– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

- Покрытие резиновое спортивное.

Характеристики КТРУ:

Тип покрытия – плитка

Вид крепления плиток между собой - скрытый ласточкин хвост.

Длина рабочей поверхности плитки – 900-1000 мм.

Ширина рабочей поверхности плитки – 900-1000 мм.

Тип плитки по слойности – однослойное.

Толщина покрытия- 15, 20, 25, 30, 40 мм.

Плотность – 850 кг/м3- 950 кг/м3.

Основание – рельефное.

Лицевая сторона – ровная.

Стандартные цвета – зеленый, черный, терракотовый.